太仓市王秀有色金属铸件厂产品质量保证书

No:201704.14

客户单位：

产品名称：磷铜合金

产品技术标准：YS/T283-1994

| 批次 | 生产日期 | 重量（Kg） | 化学成分（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | Fe | Pb | P | Cu |
|  | 2017．04 | 1020 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 14.43 | 余量 |
|  |  | 净重：1020 |  |  |  |  |  |

检验员： 耿淑华                                                                    日期：2017.04.14

太仓市王秀有色金属铸件厂