太仓市王秀有色金属铸件厂产品检测报告

No:20170415

客户单位：

产品名称：镍磷合金

产品技术标准：

| 批次 | 生产日期 | 重量（Kg） | 化学成分（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Al | Fe | Pb | P | Ni |
|  | 2017．01 |  | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 18.8 | 余量 |

检验员： 耿淑华                                                                    日期：20170415

太仓市王秀有色金属铸件厂